Методы защиты краёв конденсаторных обкладок в бумажно-масляной изоляции

Конденсаторные обкладки используются при изготовлении кон​денсаторов', кабельных муфт, трансформаторов тока и широко применя​ются при регулировании поля в конструкциях вводов с масло-барьерной и конденсаторной бумажно-масляной изоляцией.

Наличие острых кромок приводит к появлению больших напря-жённостей на краю конденсаторных обкладок. С целью выравнивания поля, во избежание скользящих разрядов с острых кромок и преждевре​менного выхода изоляции из строя, на практике применяется защита краёв конденсаторных обкладок, а) Ступенчатая зашита.

Использование тонких слоев изоляции. - Так как напряжённость возникновения ЧР растёт с уменьшением толщины изоляции, поэтому для повышения напряжения (U) и средней напряжённости (Е) ЧР в области острого края электрода выгодно иметь вместо одного слоя изоляции толщиной d несколько тонких слоев пс толщиной d/n, разделённых металлическими обкладками.

Тогда напряжение появления скользящих разрядов:

где, Ui - появления скользящих разрядов при п=1; (3=0,4.. .0,5.

Такая конструкция бумажно-масляной изоляции технологически проста, но при этом затрудняется сушка и пропитка изоляции, поэтому часто применяют перфорированную фольгу, то есть фольгу с отверстия​ми.

Ступенчатая защита аналогична слоевой изоляции на тонкие слои (рис. 11. а) производится в области резко неравномерного поля, то есть в области выступающих краёв основных обкладок (1) с помощью "манжет" .(2) шириной 120...200мм, представляющих собой дополни​тельные конденсаторные обкладки. Технологически выполнение такой изоляции несложно и опасные места на краю электрода, согласно фор​муле   U ск = U j • п1 ~13 , разбиты на тонкие (di) слои.

б) Конусная защита (КЗ). Конусная защита применяется для выравнивания поля на краю острого
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